# 一、硅PU技术要求（篮球场、排球场）

- 1、确保产品质量和环保要求的产品参数及生产厂家要求

- 1.1、生产厂家具有企业所在地 污染物排放许可证，企业的环评报告，化学品安全生产许可证；

### 1.2、材料通有害物质，成品物理性能及老化性能的测试报告；

- 1.3、硅pu球场成品邻苯二甲酸酯（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIBP、DCHP、DPENP/DnPP、DHEXP/DnHP）含量要<0.1%，球场非固体原料未检出有双酚（BPA）、壬基酚（NP）物质，并提供检测报告；

- 1.4、弹性层结构在500h氙灯加速老化前后的拉伸强度≧0.5MPa，拉断伸长率≧80%，并提供具有“CMA”资质的检测机构出具的测试合格报告。

## 2、产品性能要求

- 2.1、保证材料的环保无毒无害，硅PU原材料及成品面层化学性能指标要求如下：

| 序号 | 检测项目 |  |  | 限量值要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成品有害物质 | 有害物质限量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | ≤1.0,g/kg |
| 2 |  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | ≤1.0,g/kg |
| 3 |  |  | 多环芳烃（18种总和） | ≤50，mg/kg |
| 4 |  |  | 苯并{a}芘 | ≤1.0，mg/kg |
| 5 |  |  | 短链氯石化蜡（C10-C13） | ≤1.5,g/kg |
| 6 |  |  | 3，3’-二氯-4,4’-二氨基二苯甲烷（MOCA） | ≤1.0,g/kg |
| 7 |  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | ≤0.2,g/kg |
| 8 |  |  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | ≤1.0,g/kg |
| 9 |  |  | 可溶性铅 | ≤50，mg/kg |
| 10 |  |  | 可溶性镉 | ≤10，mg/kg |
| 11 |  |  | 可溶性铬 | ≤10，mg/kg |
| 12 |  |  | 可溶性汞 | ≤2，mg/kg |
| 13 |  | 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）释放率 | ≤5.0，mg/m²·h |
| 14 |  |  | 甲醛 | ≤0.4，mg/m²·h |
| 15 |  |  | 苯 | ≤0.1，mg/m²·h |
| 16 |  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | ≤1.0，mg/m²·h |
| 17 |  |  | 二氧化碳 | ≤7.0，mg/m²·h |
| 18 |  |  | 气味等级 | ≤3，级 |
| 19 | 非固体原料有害物质 |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和 | ≤1.0,g/kg |
| 20 |  |  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和 | ≤1.0,g/kg |
| 21 |  |  | 短链氯石化蜡（C10-C13） | ≤1.5,g/kg |
| 22 |  |  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和 | ≤10,g/kg |
| 25 |  |  | 挥发性有机化合物 | ≤50,g/L |
| 26 |  |  | 游离甲醛 | ≤0.5,g/kg |
| 27 |  |  | 苯 | ≤0.05,g/kg |
| 28 |  |  | 甲苯、二甲苯和乙苯总和 | ≤1.0,g/kg |
| 29 |  |  | 可溶性铅 | ≤50，mg/kg |
| 30 |  |  | 可溶性镉 | ≤10，mg/kg |
| 31 |  |  | 可溶性铬 | ≤10，mg/kg |
| 32 |  |  | 可溶性汞 | ≤2，mg/kg |
| 33 |  |  | 可溶性锑、砷、钡、硼、、三价铬、六价铬、钴、铜、锰、镍、有机锡、硒、锶、锡、锌 | 不得检出 |
| 34 |  |  | 邻苯二甲酸酯（DEHP、DBP、BBP、DINP、DIBP、DCHP、DPENP/DnPP、DHEXP/DnHP） | <0.1% |

- 2.2、投标样品要求

| 样品名称 | 数量 | 样品规格 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硅PU成品样品 | 1块 | 300mm×400mm×8mm（建议不规范尺寸，含球场划线） | 样品分层，弹性层需要是微气囊发泡结构，弹性层上有加强层，面漆层为耐磨水性丙烯酸层 （可要求每一层的厚度） |

- 2.3、推荐品牌要求：江门长河，宝力智跑 ，广东万合

# 二、硅PU球场施工工艺（篮球场、排球场）

- 1、水泥混凝土基础：

- 1.1基础要求：

坚实平整（平整度要求：3m直尺误差不大于3mm），有一定排水坡度（一般横向不大于60/00，纵向不大于40/00，必须保证泄水），强度达到建筑混凝土标准C25强度，浇制后保水养护不少于7天，整体固化养护期不少于28天（保证水泥的固化时间，让水泥在固化过程中产生的白色粉末完全析出于基础表面）。新水泥基础浇制后必须切割合理温度伸缩缝，原则以不大于6mx10m为一方块切割，若分板块浇制的板块间必须切割温度缝（因为两板块之间形成断裂面，受热胀冷缩影响最为明显），切割温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm，（保证基础热胀冷缩能集中在温度缝中变化，不会导致基础其它地方开裂）。

- 1.2基础处理：（打磨→清洗粉尘→底涂→封底找平→填缝→积水修补）

1.2.1打磨：

用干磨机或者水麿机打磨基面，将基面凹凸不平处和基础表面松散地方打磨平整，以减少因基面坑洼找平所占用的材料，以减少基础不平整造成发泡弹性层材料发泡不均匀现象，保证场地施工后的整体均匀性和整体厚度。把打磨出来的粉尘清扫干净。

1.2.2底涂：

基础足够干燥，要求水分含量小于8％。后用专用底涂（TB-201）分一道滚涂或刮涂于基面，原则以涂刷后基面稍微湿润，不足的应补涂（基础差，需要渗透更多）。使基础表面得以达到施工要求。底涂作用为渗透加固水泥基础作用。TB-201固化后即可施工封找平层。低温时，可先把材料加温后使用，边淋边滚涂均匀，不得有积料现象。

1.2.3 封底找平层

按材料要求的比例开料，开料时A、B组份分别先摇匀，尽量整套开料，避免A、B混合比例不当，把A倒到搅拌桶里，用搅拌器边搅拌边慢慢加入B组份直至搅拌均匀，再加30％的9号砂搅拌均匀。再搅拌1～2分钟，即可使用，薄刮封底。封底找平目的是封闭水泥基础的针孔，封闭基础的针孔。

(注：开料的中转桶，须有塑料内层或不以渗透的材质，切记不能使用纸桶进行混合分散，容易出现由于渗胶导至物料配比不符的质量问题。)

1.2.4填缝：

用角磨机先把缝的两边磨成圆口，用6mm的填缝泡绵条先把缝填平，后用弹性填缝材料把缝填平，确保填好的缝与基面平整。

1.2.5积水修补

整个场地洒水，找出积水的地方，用笔圈出，晾干场地。积水深度不超过3mm的，用补积水材料按比例（容量器计量），A、B在开料的时候，应该是先把A、B摇均匀，后把A倒到搅拌桶里，用搅拌器边搅拌边慢慢加入B组份直至搅拌均匀，再拌入粗砂（7号砂）比例为1:1的重量比进行补积水。，用直尺或刮板涂刮找平积水处，把积水修补平整。积水深度大于3mm，用补积水材料按比例（容量器计量）加专用砂（6号砂）1:12搅拌均匀，用直尺或刮板涂刮找平积水处后压实平整，固化后用积水材料加砂1：1的材料修补平整.

(注：开料的中转桶，须有塑料内层或不以渗透的材质，切记不能使用纸桶进行混合分散，容易出现由于渗胶导至物料配比不符的质量问题。)

- 2、沥青基础：

- 2.1、基础要求：

表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现像，压实密实度不少于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度，保证泄水。新沥青基础自然养护不少于28天，使沥青中高沸点挥发物挥发完全，保证硅PU材料与基础有良好的粘结。

- 2.2、基础处理：

清洗: 用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记 。

- 2.3、积水修补：

基础清洗干净晾干场地后，进行积水修补。

整个场地洒水，找出积水的地方，用笔圈出，晾干场地。积水深度不超过3mm的，用补积水材料按比例（容量器计量），A、B在开料的时候，应该是先把A、B摇均匀，后把A倒到搅拌桶里，用搅拌器边搅拌边慢慢加入B组份直至搅拌均匀，再拌入粗砂（5号砂）比例为1:5的重量比进行补积水。，用直尺或刮板涂刮找平积水处，把积水修补平整；积水深度大于3mm，用补积水材料按比例（容量器计量）加专用砂A:B=1:12搅拌均匀，用直尺或刮板涂刮找平积水处.

(注：开料的中转桶，须有塑料内层或不以渗透的材质，切记不能使用纸桶进行混合分散，容易出现由于渗胶导至物料配比不符的质量问题。)

- 2.4、封底找平

第一道刮涂时按TB-202：32.5R水泥：50~100目砂=1：2.5：2.5（重量比）比例搅拌均匀（可加水调节施工稠度），用胶刮板刮涂于基面。

第二道刮涂时按TB-202：32.5R水泥：砂=1：2：2（重量比）搅拌均匀，用胶刮涂刮。

要求必须把基面的空隙填平，密封，保证干固后没有针孔，表面平整，不影响后面施工。（基面粗糙、空隙较大，用量应适当增大）

注：若还有出现上实情况，须进行第三道或第四道刮涂（以第二道刮涂的比例），直至达到以上要求。

TB-202封完沥青后，必须固化（48小时后）才能做下道工序，否则会出现粘附不牢、起鼓的现象。

温度低和湿度高时会使固化时间延长。

- 3、面层材料施工

- 3.1在滚涂好或者封闭好的基础上，薄刮TB-003E 每平米用量0.6kg左右，封闭地面毛细孔，为施工下道工序准备。

- 3.2发泡弹性层（TB-002E）

将TB-002E按规定比例(重量比)A:B=100:9先把B摇均匀加入到TB-002E（A）里，搅拌均匀，搅拌过程中不小于1分钟，材料搅拌好后必须在20分钟内用完。由于材料反应快，预先将材料分布好，免得施工时等材料而出现明显的交接痕。此层材料用齿刮进行刮涂，根据厚度标准进行用量分配刮涂。TB-002E为一道刮涂。固化时间约为8小时，温度低于28℃,湿度低于70%时要根据调节剂用量表参考值适当加入。(注：①添加温度调节剂和湿度调节剂时要先加到材料B组份里搅拌均匀后再加入到A组份里搅拌均匀，根据现场的温度和湿度情况在施工前先做小试，加入合理的调节剂用量，调整合适厚度。②注意控制每道之间的用量，先把齿刮板厚度调整好，把平均用量定好。刮涂过程中齿会磨损，每刮一段距离要进行齿刮的厚度调整，确保球场的结构厚度分布。)

- 4、积水修补

- 发泡弹性层固化后进行积水测试，把积水标记下来，用加强层材料进行修补。

# 5、加强层（TB-003E）

- 将TB-003E按规定比例搅拌均匀，搅拌过程中不小于1分钟，材料搅拌好后必须在20分钟内用完。由于材料反应快，预先将材料分布好，免得施工时要等材料而出现明显的交接痕。此层材料用齿刮或胶刮板进行刮涂，根据厚度标准进行用量分配刮涂。固化时间约为8小时，温度低于28℃,湿度低于70%时要根据调节剂用量表参考值适当加入，调节固化时间。

# 6、打磨处理

- 加强层固化后，用专用砂带机带60目的砂纸进行整体打磨处理，局部凹凸处打磨不到位的，用小的角磨机进行局部打磨，尽可能全部打磨一遍。目地是提高自面层和加强层之间的粘附，粘附更牢。

- （注：1、打磨过程中要注意不要把砂带机调得过深，这样会使加强层出现打磨机痕迹。2、此道工序必须要打磨，场地大的，可以一边打磨一边喷涂面层。）

- 7、面漆层(TB-205E)

面漆层为双组份水性丙烯酸材料，按规定配比把A、B两组份加入，搅拌1-2分钟，均匀后，加入适量的球场专用砂，充分搅拌均匀，再按照不同的施工方法，加入适合使用的水量，搅拌均匀，即可使用，分1～2道施工于加强层面上。

砂量：篮球场第一道加入20%篮球场专用砂，第二道加入10%或者不加；网球场加入30-40%的网球场专用砂；羽毛球和排球场一般不加砂。

水量：一般加入20-50%（按TB-205E重量计算，根据现场实际情况而定），水量加入太多，会出现浮色现象。施工方式：用专用滚筒滚涂，或用胶刮刮涂，或用专用喷枪。配比不准，会影响面层的固化效果，直接影响面层的使用性能，甚至脱落。温度低于5℃不适宜施工；室内施工的，必须保持良好通风，通风不好的必须延长固化时间。表干后保持24小时无水浸泡。

# 8、划线 (TB-207)

按标准尺寸量度定位，标出界线位置，用美纹纸沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆（TB-207）涂刷于美纹纸间，待表干后撕掉美纹纸。TB-207为双组份材料，必须按规定比例把A、B两组份充分混合均匀，分两道涂刷。若球场表面为粗糙面，第一道可加20%专用砂涂刷，以防渗边。

# 9、注意事项：

- 9.1、材料到场后，要清点好材料，合理分配好每道材料的用量，做好现场施工计划。

- 9.2、在施工TB-002E、TB-003E时要注意施工气温。夏天到来，避免高温施工，建议施工时间在早上5：00→10：00、下午15：00以后这时间段进行施工，地表温度不超过45℃。温度高会导致材料固化过程中表面干的快，底层干的慢，导致出现有起馒头泡现象。

- 9.3、TB-002E、TB-003E里的B组份要先摇均匀后再加入材料里搅拌均匀。

- 9.4、环保型材料在使用时要注意操作时间，一般材料搅拌好后要在１５－２０分钟里要用完。时间过长否则材料会出现越难刮，材料反应后刮在场地上会出现发泡不均匀或者发泡不起来的现象。

- 9.5、弹性层和加强层施工时间2小时内不能遇到下雨，否则表面会给雨水打坏。

- 9.6、弹性层和加强层施工完后爆晒的时间不得超过5天，否则表面会出现粉化现象，若出现此情况，要把表面进行打磨，滚涂一道TB-201固化后，接着做下一道的施工。

- 9.7、 每道工序施工过程必须注意计算材料的耗用量，确保材料使用的均匀性；

- 9.8、施工整过程每一道工序施工前必须保持表面清洁；

- 9.9、 室内场地必须保证良好的通风效果；

- 9.10、 场地铺设后需保持72小时以上才能投入使用。

# 三、丙烯酸球场技术要求（网球场）

- 1、确保产品质量和环保要求的产品参数及生产厂家要求。

- 1.1、国家工商部门注册的品牌商标证

- 1.2、材料通过欧盟CE认证。

- 1.3、全国质量检验稳定合格产品证书。

- 1.4、材料通过SGS公司的卤素的检测

测试方法：EN 14582:2007方法测定，采用IC进行分析

测试项目         单位      MDL        样品

氟               mg/kg     50        未检出

氯               mg/kg     50        未检出

溴               mg/kg     50        未检出

碘               mg/kg     50        未检出

- 1.5、材料通过SGS公司的甲醛的检测

测试方法：GZTC CHEM-SOP-059-03 测定，用UV-Vis分析

测试项目         单位      MDL        样品

甲醛             g/kg      0.02       未检出

- 1.6、材料通过SGS公司挥发性有机化合物（VOC）

测试方法：GZTC CHEM-TOP-050-14,分板仪器为气相色谱/质谱仪

测试项目          CAS NO.        单位      MDL        样品

苯                71-43-2         mg/kg     5        未检出

甲苯             108-88-3          mg/kg    5        未检出

二甲苯          1330-20-7          mg/kg    5        未检出

- 1.7、是中国网球协会场地器材协会会员单位

- 1.8、通过中国建材市场协会的绿色建材产品认证

- 1.9、材料通过SGS公司的欧盟ROSH指令2011/65/EU限值要求的检测

测试方法：

（1）参考IEC 62321-5:2013,用ICP-OES测定镉的含量

（2）参考IEC 62321-5:2013,用ICP-OES测定铅的含量

（3）参考IEC 62321-4:2013,用ICP-OES测定汞的含量

（4）参考IEC 62321:2008，用紫外-可见分光光度计比色法测定六价铬的含量

（5）参考IEC 62321-6:2015，用GC-MS测定PBBs(多溴联苯)和PBDEs(多溴二苯醚)的含量

| 测试项目 | 限值 | 单位 | MDL | 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镉（Cd） | 100 | mg/kg | 2 | ND |
| 铅（Pb） | 1000 | mg/kg | 2 | ND |
| 汞（Hg） | 1000 | mg/kg | 2 | ND |
| 六价铬（Cr(VI)） | 1000 | mg/kg | 2 | ND |
| 多溴联苯之和（PBBs） | 1000 | mg/kg | - | ND |
| 一溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 二溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 三溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 四溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 五溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 六溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 七溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 八溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 九溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 十溴联苯 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 多溴二苯醚之和(PBDEs) | 1000 | mg/kg | - | ND |
| 一溴二苯醚 | - | mg/kg | 5 | ND |
| 二溴二苯醚 | - | mg/kg | 5 | ND |

- 1.10、材料通过GB/T20033.2-2005在国家体育用品质检中心的物理性能检测。

- 1.11、丙烯酸材料通过上海团体标准T/310101002-C003-2016在标准的国家高分子工程材料及制品质量监督检验中心的检测。

- 1.12、材料通过HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求 水性涂料》的检测全部合格

| 序号 | 检测项目 | 指标及技术要求（外墙涂料） | 检验结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机化合物的含量（VOC）限值（g/L） | ≤150 | 22 | 合格 |
| 2 | 卤代烃（以二氯甲烷计）/（mg/kg） | ≤500 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 苯、甲苯、二甲苯、乙苯的总量/（mg/kg） | ≤500 | 未检出 | 合格 |
| 4 | 甲醛/（mg/kg） | ≤100 | 8 | 合格 |
| 5 | 铅/（mg/kg） | ≤90 | <10 | 合格 |
| 6 | 镉/（mg/kg） | ≤75 | <5 | 合格 |
| 7 | 铬/（mg/kg） | ≤60 | <5 | 合格 |
| 8 | 汞/（mg/kg） | ≤60 | <1 | 合格 |

- 1.13推荐品牌要求：柏士壁、德克瑞、格瑞赛

# 四、丙烯酸球场面层施工方案（网球场）

- 1、施工程序框图

施工前准备  →  清洗、试水、补平  →  定位、放线  →  底油打底

↓

竣工验收  ←  画线  ←  丙稀酸面层  ←  耐磨层  ←  摊铺中层

- 2、施工前准备

### 2.1、根据设计图纸及设计要求，将专用工具、设备和施工用主材、辅材运至施工区，并分类，按施工平面布置图并结合现场放置好，以便于施工。

### 2.2、按原料批号作小试验，观察实地铺设情况。

### 2.3、按设计图纸定位放线。

- 3、场地清洗、试水、补平

### 3.1、将基础表面清洗、清扫干净，并检测平整度。

### 3.2、对平整度较差的地方（误差＞3mm），用球场专用丙烯酸填充剂补平一道以掺40-70目石英砂、水泥和水，填平场内凹陷处,减低积水现象，使球场地面达到标准要求：直尺测量3m内地面高差不超过3mm。

- 4、丙烯酸底油打底（二层）

在基础处理完毕后,确保场地已干燥和干净后可滚涂底料,滚涂要达到均匀不遗漏。

- 5、用丙烯酸全场涂刮二层

中层：用丙烯酸刮涂二层；是一种粘稠的，硬性的，100%丙烯酸乳胶。混合有特别挑选的丙烯酸面层材料。加水稀释后刮涂，为球场提供合适的硬性，使打球更舒适。

耐磨层：用丙烯酸面涂二层；用于丙烯酸中层之上。用于找平粗层的沙粒形成的粗糙表面。使用便提供了平滑的优质硬性层。有利于之后丙烯酸涂料的施工。

- 6、加强层

用丙烯酸填充剂全场涂刮一层以丙烯酸填充剂兑水掺60-80目石英砂。充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂。在底层之上再提供一层均匀浓密的垫层,增加球场强度,提高整个球场面层的品质。

- 7、丙稀酸面层

### 7.1、丙烯酸树脂底层（两层）

用丙烯酸色料(加石英砂)全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水加 80-100目石英砂,

充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂。使面层有均匀一致的纹理效果,增加耐磨功能及调节球速。

### 7.2、彩色丙烯酸树脂面层（两层）

用丙烯酸色料全场涂刮二层以丙烯酸色料兑水稀释，不加砂充分搅拌后用橡胶刮耙涂刮。使得面层色彩鲜艳悦目，并且对气候和紫外线辐射具有很强的抵抗力,球场面层更美观耐久。

- 8、画线（两层）

### 8.1、根据图纸弹出粉笔线。

### 8.2、按线贴好分色纸，并用软布反复压实，确保刷划线漆时不渗漏。

### 8.3、复测：对已贴好分色纸的的线进行重新检查，确认线宽和尺寸都为准确的情况下才可进行下道工序。

### 8.4、对交接处作为仔细处理,遇有低洼处要先用细砂补平,处理平滑后才可刷涂第一次线漆。

### 8.5、沿分色纸内刷涂一遍线漆（禁止刷出线外），要均匀，待干。

### 8.6、第一次线漆干燥后刷涂第二遍线漆。

### 8.7、撕纸：待二次线漆全部表干后可撕掉分色纸。

- 9、常见问题分析解决方法：

### 9.1、在施工期间或施工完成初期出现局部鼓泡现象，是因为基础不够清洁、牢固或基础水汽蒸发气压过大，丙烯酸球场面层过厚等原因导致涂层与基面剥离分层。将鼓泡部位扩大面积铲掉至基础层，扫清基面，再用足量底料稀释液涂刷需修补处，让其充分润湿基面，加固基础的同时增加粘结性，再在上面按步骤用相应材料处理补平；

### 9.2、涂层表面出现粗粒凸出，原因为施工时受外界影响，涂料中混入粗砂或杂物，可用灰刀铲掉或用手提打磨机磨平。所以，一定要注意扫清浮尘，尽量保持现场清洁；

### 9.3、表面涂层反白，原因多是面料涂层未干遇水所至，可在反白处重新涂刮面层给予遮盖，施工时应注意天气情况，温度低于10℃时不能施工，否则会影响质量。

- 10、注意事项：

### 10.1、新混凝土场地需养护固化完成后才能铺设施工；

### 10.2、调配涂料时必须充分搅拌均匀；加水搅拌浆料时，水不能一次性加入，必须边搅拌边缓慢加入，以避免浆料体系中石英砂沉淀。

### 10.3、底料刷涂前，需保证地面干燥；每一层施工

### 10.4、下雨天不能施工，避免在烈日下或湿度大于90%情况下施工；

### 10.5、室内场地应保持良好的空气流通；

### 10.6、面层涂料完成需至少保持10小时无水浸泡，气温低需更长时间；

### 10.7、场地铺设完工后需保持7天以上才能投入使用。

# 五、组合式围网技术要求

- 1、球场框架：框架管材使用热镀锌防护层，高温喷涂处理工艺，全方位抗锈；立柱不小于Ф76mm，壁厚不小于3mm，横管不小于Ф60mm，壁厚不小于2.5mm；整体围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝（宽20mm×厚4mm）固定在横杆、立柱上，框架颜色为墨绿色。

- 2、预埋方式：立柱采用预埋方式，立柱预埋件采用铝合金材质，预埋件尺寸Ф81×1.5×450mm，立柱预埋深度不小于400mm。

- 3、进出口门：场地设有双开门，双开门尺寸不小于2.2m宽、2.33m高，门四周采用不小于80*50mm，管壁厚度不小于2.0mm的优质方型铝型材为边框，内嵌包塑围网，防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理，保证产品全天候环境使用。

- 4、扣件连接方式：采用铸铝扣件在钢管之间相互连接，扣件采用前后组合式安装，扣件形状为两个弧形罩，且对称设置，弧形罩内侧面上弧形凹槽，设有双重加强筋及一体菱形凸台，使横杆可以紧密地固定在弧形罩内，并且不会转动，安装容易，调整方便。以立柱双边扣：长260*高110*壁厚3.5mm,尺寸正负公差值为2mm。

- 5、包塑围网：采用优质低碳镀锌铁丝，铁丝内径Ф2.3±0.05mm，包塑后Ф3.6±0.15mm，包塑围网，网孔45±3mm；包塑围网采用高密度原料HDPE为基料，添加防老化母粒、抗紫外线母粒、色母粒等各种助剂，表面光滑细腻，耐腐蚀、耐高温。

- 6、管材通过耐划痕性测试，且耐冲击性≥50CM、耐弯曲性≤3mm，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

- 7、包塑围网通过自然气候暴露试验，测试周期不低于12个月，且测试完成后，产品无变色、粉化、开裂、起泡、剥落，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

- 8、包塑围网在0.45MPa应力负荷下，通过热变形温度＞75℃测试，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

# 六、LED投光灯技术要求

- 1、电源：采用明纬/英飞特/茂硕国内品牌电源。铰链式电源密封盖设计，内置电源，瞬时启动功能，电源效率高，安全可靠。

- 2、光源：采用飞利浦/欧司朗/科锐知名品牌。

- 3、输入电压：AC100-277V,50/60 Hz

- 4、系统功耗：300W±3.5%

- 5、色温：5000K±200K

- 6、平均使用寿命：＞50000小时

- 7、工作温度：-40℃~+50℃。

- 8、光学透镜：采用整体式PC透镜，矩阵排列设计，高光效输出。

- 9、配光设计：有T1,T2,T3三种配光

- 10、防眩光装置：采用透镜格栅防眩设计

- 11、防水结构设计+高阻丝硅胶防水圈设计，双重保护，更安全。

- 12、外形尺寸：739*360*75mm（允许偏离±3%）

- 13、LED投光灯具有90°偏光投射功能： 灯具发光面在垂直灯杆90°安装状态下，采用按场地尺寸定制的偏光投射配光，最大光强角度H≥12°，V≥55°，提供第三方检测机构出具的检测报告。

- 14、LED投光灯符合《GB7000.1-2015》标准，防触电保护类型应为I类，防尘、防固体异物和防水等级为IP66，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

- 14、LED投光灯通过国家级检测机构检测，整灯光通量≥43000Lm，灯具效能≥150 lm/w，功率因数≥0.99，提供国家级检测机构出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

# 七、7 m灯柱技术要求

- 1、灯柱采用热镀锌管材材质的双节式灯柱，灯柱不小于Ф114mm，壁厚不小于3.5mm；灯柱地面以上总高度7m。灯柱预埋件采用铝合金材质，预埋件尺寸不小于Ф121×1.5×850mm，灯柱预埋深度不小于800mm。

- 2、灯柱管材符合《GB/T14522-2008》标准，通过耐紫外老化试验≥168h，并达到灰标等级5级，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

# 八、综合评分项

- 1、组合式围网生产厂家获得参与国家级、国际级赛事的荣誉证书，提供不少于10个不同项目的相关荣誉证书证明文件。

- 2、组合式围网、LED投光灯生产厂家投保产品质量保证保险、产品责任险、公众责任险、意外伤害险，四证同时提供有效期内的保单。缺项不得分。

- 3、组合式围网、LED投光灯、丙烯酸生产厂家具有IS09001质量管理体系认证证书、IS014001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，三证同时提供有效期内的证书，缺项不得分。

- 4、丙烯酸获得国际网球联合会（ITF）认证证书，提供相关证书证明文件。

- 5、组合式围网、丙烯酸均获得中国环境标志产品认证，提供有效期内的认证证书。

- 6、包塑围网符合持久有机性污染物（POPs)法规（EU）中对POPs物质浓度小于法规限值，且通过28种持久性有机污染物含量检测，提供第三方检测中心出具的检测报告。

- 7、组合式围网通过有害物质、邻苯二甲酸酯含量、多环芳烃含量检测，且结果均为：未检出，提供第三方检测中心出具的具有CMA或CNAS标志的检测报告。

- 8、喷涂管材涂层符合《GB/T9274-1988》标准，耐酸性≥240小时和碱性耐≥48小时外表均无变化，提供第三方检测中心出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

- 9、LED投光灯通过湿热循环试验，且进行电气和机械性能检测后，产品外观完好无损。提供国家级检测中心出具出具的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

- 10、LED投光灯通过IK10碰撞防护试验合格，提供第三方检测中心出具的检测报告。

- 11、LED投光灯表面粉末通过197种高关注物质（SVHC）筛分测试，其中产品中SVHC测试结果≦0.1%（w/w），提供第三方检测机构出具的检测报告。

- 12、丙烯酸通过国家权威测试中心涂料涂层耐温变性检测，符合JG/T 25-2017标准，10次循环无粉化、开裂、剥落、起泡，无明显变色和失光，并提供检验合格的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

- 13、丙烯酸符合GB/T 22374-2018《地坪涂装材料》标准；通过耐水性168h检测，产品无起泡、无剥落、无变色；且通过耐人工气候老化性1000h检测，粉化0级，变色≤2级，并提供检验合格的具有CMA、CNAS标志的检测报告。

- 14、丙烯酸通过国家权威检验中心防火燃烧性能检测，符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，燃烧性能达到难燃B1(B-s1,t0)级，并提供检测中心官网查询截图及检验合格的具有CMA、CNAS标志的检测报告。